35款卫生巾商品比较试验测试结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | **微生物**  **6种** | **吸水倍率** | **渗入量** | **pH值** | **甲醛** | **可迁移性荧光增白剂** | **短链氯化石蜡** | **邻苯二甲酸酯**  **3种** | **重金属（铅、镉）** | **多环芳烃**  **8种** | **有机锡化合物** | **购样地** |
| **标准值≥7** | **标准值≥1.8g** | **标准值4.0－9.0** | **标准值：不得检出** |
| 高洁丝超柔软亲亲棉240mm | √ | 20.8 | 5.1g | 5.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 沃尔玛香蜜湖店 |
| 苏菲裸感S系列23cm | √ | 13.9 | 5.1g | 6.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 沃尔玛香蜜湖店 |
| 护舒宝云感棉极薄日用卫生巾240mm | √ | 11.3 | 5.1g | 6.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 沃尔玛香蜜湖店 |
| 护舒宝always240mm（匈牙利原装） | √ | 11.3 | 5.1g | 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 家乐福梅林店 |
| 好舒爽暖洁舒芯日用246mm | √ | 18.3 | 5.1g | 6.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 家乐福梅林店 |
| 洁伶淘淘氧棉240mm | √ | 21.3 | 5.1g | 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 家乐福梅林店 |
| 花王乐而雅零触感25cm | √ | 20.8 | 5.1g | 5.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 家乐福梅林店 |
| 薇尔无湿感240mm | √ | 25.0 | 5.1g | 6.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 福民天虹 |
| 千金净雅妇科专用棉巾240mm | √ | 37.4 | 5.1g | 6.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 华润万佳益田店 |
| 简约组合超薄棉柔卫生巾230mm | √ | 15.5 | 5.1g | 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 华润万佳益田店 |
| 樱恋绵柔日用卫生巾25cm（日本原装） | √ | 51.2 | 5.1g | 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 华润万佳益田店 |
| U适天然竹纤日用240mm | √ | 32.1 | 5.1g | 5.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 华润万佳益田店 |
| asana阿莎娜超薄棉面日用240mm（加拿大原装） | √ | 48.1 | 5.1g | 6.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 福民天虹 |
| 全棉时代奈丝公主240mm | √ | 14.9 | 5.1g | 5.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 福民天虹 |
| 恩芝纯棉日用250mm（韩国原装） | √ | 50.5 | 5.1g | 6.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 福民天虹 |
| 苏菲温柔护肤系列 | √ | 12.2 | 5.1g | 6.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 香港旺角莎莎店 |
| 乐而雅零感特薄日用22.5cm | √ | 16.6 | 5.1g | 5.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 香港屈臣氏 |
| 高洁丝亲肤棉面日用21cm | √ | 14.8 | 5.1g | 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 香港屈臣氏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | **微生物**  **6种** | **吸水倍率** | **渗入量** | **pH值** | **甲醛** | **可迁移性荧光增白剂** | **短链氯化石蜡** | **邻苯二甲酸酯**  **3种** | **重金属（铅、镉）** | **多环芳烃**  **8种** | **有机锡化合物** | **购样地** |
| **标准值≥7** | **标准值≥1.8g** | **标准值4.0－9.0** | **标准值：不得检出** |
| 护舒宝纯肌丝薄28cm | √ | 13.3 | 5.1g | 6.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 香港百佳超市 |
| 贵艾朗日用卫生巾25cm（韩国原装） | √ | 13.4 | 5.1g | 5.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 香港旺角卓悦店 |
| 本恩天然纯棉日用240mm | √ | 37.9 | 5.1g | 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 海淘 |
| 尤妮佳日用21cm（日本原装） | √ | 17.1 | 5.1g | 6.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 海淘 |
| 花王透气绵柔纤巧日用22.5cm（日本原装） | √ | 15.3 | 5.1g | 5.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 海淘 |
| ABC卫生巾日用240mm | √ | 21.2 | 5.1g | 5.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 苏宁易购 |
| Free日用卫生巾240mm | √ | 15.5 | 4.7g | 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 苏宁易购 |
| 子初日用卫生巾240mm | √ | 20.0 | 5.1g | 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 苏宁易购 |
| 澳州U牌卫生巾（澳洲原装） | √ | 14.4 | 5.1g | 6.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 京东商城 |
| 洁婷日用卫生巾240mm | √ | 11.7 | 5.1g | 5.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 京东商城 |
| 护舒宝always超薄护翼超长（加拿大原装） | √ | 8.5 | 5.0g | 4.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 京东商城 |
| 七度空间少女系列日用245mm | √ | 17.7 | 5.1g | 5.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 京东商城 |
| 怡丽新素肌感立体护围日用24cm | √ | 13.1 | 5.1g | 5.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 天猫商城 |
| 笑爽超柔触感日用230mm | √ | 18.9 | 5.1g | 6.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 天猫商城 |
| 小妮日用纯棉立体护围丝薄240mm | √ | 30.7 | 5.1g | 5.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 天猫商城 |
| 护卫者日用290mm | √ | 38.2 | 5.1g | 6.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 天猫商城 |
| 闺艾朗韩方艾草日用25cm（韩国原装） | √ | 13.2 | 5.1g | 5.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 京东商城 |

注：1.表中“√”表示通过测试，符合本次比较试验的要求。2.以上排名不分先后。